1、技术要求：由中标供应商提供60套电动轨道窗帘供货及安装，具体参数要求双层电动轨道窗帘，其中外侧一层白色透光纱帘，内侧一层黄色不透光遮阳帘；具备开关和接入智能化控制声控功能；超静音轨道；根据现场实际尺寸在进行复合

| 序号 | 品名 | 材质要求 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 布帘 | 1、肌理纹样遮光面料 门幅：280cm，面料需具阻燃性能，成分：100%聚酯纤维；克重≥360±5g/㎡； 2、面料缩水率：可洗，洗后缩率小于3%； 3、阻燃性能：符合国家GB/T 17591-2006《阻燃织物》B1级；检测样品和投标样品须一致 4.透光率：透光率小于20% 5.耐干摩擦色牢度≥3级；耐湿摩擦色牢度≥3级；耐酸汗渍色牢度≥3级；耐碱汗渍色牢度≥3级； 耐光色牢度：≥3级； 耐水色牢度：≥3级； 6.断裂强力：经向≥1500N、纬向≥900N； 7.甲醛含量≤20mg/kg； 8.可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg； 9.异味：无； | 宽度4000*高度2900 |
| 2 | 纱帘 | 1、肌理纹样遮光面料 门幅：280cm 成分：100%聚酯纤维；克重≥360±5g/㎡； 2、面料缩水率：可洗，洗后缩率小于3%； 3.耐干摩擦色牢度≥4级；耐湿摩擦色牢度≥4级；耐酸汗渍色牢度≥4级；耐碱汗渍色牢度≥4级； 耐光色牢度：≥4级； 耐水色牢度：≥4级； 4.断裂强力：经向≥1500N、纬向≥900N； 6.甲醛含量≤20mg/kg； 7.可分解致癌芳香胺染料≤5mg/kg； 8.异味：无； | 宽度4000*高度2900 |
| 3 | 窗帘电动轨道 | 1、轨道需采用高强度6063－T5电泳铝合金型材，轨道壁厚＞1.0mm，弯曲度≤0.2mm,使用耐磨尼龙的360度旋转式滑轮，抗拉强度≥180MPa,规定非比例延伸强度≥180MPa，维氏硬度≥12HW 2、滑轮采用POM聚甲醛硬滑材料，保证滑轮在轨道上运行静音顺畅，采用1.2mm钢板制触动式安装码。轨道与天花固定件隐藏式安装。配件吊轮为原生树脂，承重≥15KG； 3、型材装饰面上膜层平滑、均匀，无皱纹、流痕、鼓泡、裂纹等影响使用的缺陷 | 双轨道配声控电机4000mm |

2、质量要求：一次性验收合格。

3、工期要求：中标单位中标后15天内完成备货安装调试。

4、备品数量：不小于3%。

5、质保期：质保要求不低于2年。